|  | Керосин ТС-1 ГОСТ 10227-86 Область применения: Используется в качестве топлива для реактивных двигателей, в лакокрасочной промышленности применяется при производстве и применении олиф, жирных алкидов и лакокрасочных материалов на их основе. Применяется для разбавления битумных мастик, алкидных лаков, эмалей. Очистка поверхностей и инструмента. Описание материала: Продукт перегонки нефти, представляет собой смесь летучих углеводородов смешанного состава с температурными пределами кипения 150-250 °С. Технические характеристики: № п/п Наименование показателей Норма 1 Плотность при 20 °С, г/см3, не менее 0,780 2 Фракционный состав: температура начала перегонки, °С, не выше 150 10 % перегоняется при температуре, °С, не выше 165 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше 195 90 % перегоняется при температуре, °С, не выше 230 98 % перегоняется при температуре, °С, не выше 250 3 Кинематическая вязкость, мм2/c: при 20 °С, не менее 1,30 при 40 °С, не более 8 4 Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 43120 5 Высота некоптящего пламени, мм, не менее 25 6 Кислотность, мг КОН/100 см3, не более 0,7 7 Иодное число, г йода на 100 г керосина, не более 2,5 8 Температура вспышки в закрытом тигле,°С, не ниже 28 9 Температура начала кристаллизации, °С, не выше - 50 10 Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150°С, мг на 100 см3 керосина, не более 18 11 Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более 22 12 Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 керосина, не более 3 13 Массовая доля общей серы, %, не более 0,20 14 Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,003 15 Массовая доля сероводорода Отсутствие 16 Испытание на медной пластине при 100°С в течение 3 ч. Выдерживает 17 Зольность, %, не более 0,003 18 Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие 19 Содержание механических примесей и воды Отсутствие |
| --- | --- |

Производство работ:

Все работы с керосином должны проводиться в хорошо проветриваемом месте. Керосин вводится небольшими порциями при постоянном перемешивании до необходимой вязкости не более того количества, которое указано в инструкции по применению продукции.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30ºС до плюс 30ºС. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца.

Меры предосторожности:

Керосин огнеопасен. Работы проводить на открытом воздухе,  не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.